Об’єм V= S*h
Маса m = V*r
Відносна густина rel r = r/rt = (m/(S*h))/ rt=m/(S*h*rt)= m/(S*rt)*(1/h) = m/(S*rt)*(1/(hs- p))
= 2710/(6293 - p)

r=m/S*h

Відносна густина rel r = (m/S*h)/rt
Bulk density: 0.08 g/cm3
True density: 5.22 g/cm3
Початкова відносна густина 0.08/5.22 = 0.015
Максимальний хід 3470 і це має буте 96 відносної густини
Кінцева густина 5,01 об’єм 10/5,01= 1,996 см3
Висота фінальна h=V/S = 1,996/7,07 = 0,282 cm 2,823 мм або 2823 мкм
Висота початкова 3470+2823 =6293 мкм
Об’єм початковий = 0,6293* 7,07 = 4,459 см3
Початкова густина 10/4,459 = 2,24 g/cm3 
Відносна початкова густина  2,24/5.22 = 43%
Маса приблизно 10g
Діаметр 30мм
 площа 707 мм2
Висота початкова – хід поршня це висота зразка




